SwissTherm Facade

- SwissTherm Facade je fasádní membrána s netkanou rubovou stranou, která se skládá ze dvou vrstev polyesterového netkaného materiálu, mezi nimiž je monolitická speciální funkční membrána. Používá se jako podklad pro fasády a částečně otevřené fasády s otevřenými spárami až 30 mm.

| Použití | Fasádní membrána |
| --- | --- |
| Funkční vrstva | Monolitická speciální membrána |
| Nosná vložka | Polyesterová netkaná textilie |
| Barva nosné vložky | Černá |

| Charakteristika | Zkouška | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Šířka | EN 1848-2 | m | 1,5 |
| Délka role | EN 1848-2 | m | 50 |
| m2 v roli | EN 1848-2 | m2 | 75 |
| Hmotnost role | - | kg | 9 |
| Množství na paletě | - | role/pal. | 28 |
| Plošná hmotnost | EN 1849-2 | g/m2 | 120 (10) |
| Tloušťka | EN 1849-2 | mm | 0,40 (±0,05) |
| Přímost | EN 1848-1 | - | splňuje |
| Odolnost proti průniku vody | EN 1928 | třída | W1 |
| Odolnost proti průniku vody po stárnutí | EN 1297/1296 | třída | W1 |
| Difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy | EN ISO 12572 | sd-Wert-m | 0,2 (0,01) |
| Max.pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50 mm | 400 (±50) / 130 (±20) |
| Max.pevnost v tahu podélná/příčná po stárnutí | EN 12311-1 | N/50 mm | KLF / DNP |
| Protažení podélné/příčné | EN 12311-1 | % | 25 (±5) / 25 (±5) |
| Odolnost proti protržení(dřík hřebíku) podélné/příčné | EN 1297/1296 | % | KLF / DNP |
| Odolnost proti protržení(dřík hřebíku) podélné/příčné | EN 12310-1 | N | 45 (-0¦+30)/80 (-0¦+30) |
| Rozměrová stálost | EN 1107-2 | % | < 1 |
| Chování při ohybu za studena | EN 1109 | oC | KLF / DNP |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | třída | E |
| Teplotní odolnost | EN 13501-1 | oC | -30 až +120 |
| UV odolnost | - | - | trvale |
| Nebezpečné látky | - | - | žádné |
| Emise | - | - | KLF / DNP |
| Těsnost švů | - | - | KLF / DNP |

Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno jinak, platí průmyslová standardní tolerance podle norem, materiálů a vlastností.

Obecně doporučujeme naše střešní a fasádní fólie i parotěsné zábrany zakrýt okamžitě kvůli různým povětrnostním podmínkám a podmínkám slunečního záření.

Dovozce: Milpe Stavebniny s.r.o. Orlovská 1062/26, Ostrava 712 00, info@milpe.cz            Podklady převzaty z www.swisschem.ag